MaxiGrass M35

искусственная трава для ландшафтного дизайна

Основные характеристики волокна:

Монофиламентное волокно,

Используется два типа волокна:

- 10.000 dTex / 12 нитей, гладкое, трехцветное

- 5.000 dTex / 8 нитей, текстурированное, двухцветное

Волокно устойчиво к УФ – лучам.

Материал – полиэтилен

Основные характеристики подложки:

Материал подложки – полипропилен

Двухслойная

Основные характеристики покрытия:

Способ производства	-	тафтинг

Расстояние между строчками - 	3/8’

Высота ворса			-	35 мм

Высота покрытия		-	37 мм

Вес ворса			-	1800 г/м2 ± 10%

Количество стежков/10 см	-	ок. 13

Материал основания	-	бутадиен-стирол

Вес основания после латексирования	-	1000 г/м2

Общий вес покрытия	-	ок. 2965 г/м2